## Slide 1
半导体刻蚀工艺良率分析报告
基于10,000条工艺数据的设备·参数·良率深度分析
数据分析团队
2025年6月

## Slide 2
目录
01
数据概况
10,000条记录·31个字段·100%完整度
02
核心结论
全局良率83.8%·关键影响因素
03
设备良率排名
ETCH08 86.33%领先·ETCH01 82.06%垫底
04
时间趋势分析
28个月良率波动·全厂性低谷
05
交叉维度分析
设备×腔室·设备×配方·晶圆差异
06
关键影响因素
厚度均匀性44.7%·缺陷密度29.5%
07
质量分组分析
优质组94.27%·高风险组31.73%
08
聚类分析
4类工艺群体·高风险簇识别
09
行动建议
8项优先级行动项
2/29

## Slide 3
01
数据概况
数据完整度100%·覆盖8台设备·28个月跨度
3/29

## Slide 4
数据集概览
10,000
总记录数
31
字段数
100%
数据完整度
8
刻蚀设备
28个月
时间跨度
83.8%
全局平均良率
4/29

## Slide 5
数据维度详情
A
设备
ETCH01~ETCH08 共8台刻蚀设备
B
腔室
CH1~CH4 共4个工艺腔室
C
配方
RECIPE_A~F 共6种工艺配方
D
晶圆
25片晶圆·每片360~430条记录
5/29

## Slide 6
02
核心结论
良率差距扩大·关键参数锁定
6/29

## Slide 7
核心发现
全局良率83.8%，设备间差距从15个百分点扩大至25~30个百分点
1
设备良率差距
ETCH08（86.33%）领先ETCH01（82.06%）4.27个百分点，且差距随时间扩大
2
关键影响因素
厚度均匀性（权重44.7%）+ 缺陷密度（29.5%）合计解释74.2%的良率变化
3
质量分组验证
优质组（均匀性≤2.5%且缺陷≤0.05）良率94.27%，高风险组仅31.73%
4
全厂性低谷
2027年1月（79.84%）和2028年1月（78.55%）出现系统性良率骤降
5
最佳实践
ETCH08×CH1（88.33%）和ETCH02×RECIPE_B（89.34%）为最优组合
7/29

## Slide 8
03
设备良率排名
ETCH08领先·ETCH01持续恶化
8/29

## Slide 9
各设备良率与工艺参数对比
排名
设备
良率
刻蚀深度(Å)
刻蚀速率(Å/s)
厚度均匀性%
缺陷密度/cm²
🥇
ETCH08
86.33%
3,002.1
24.98
2.36%
0.0502
🥈
ETCH06
86.02%
2,993.3
24.85
2.33%
0.0482
🥉
ETCH02
84.03%
3,000.0
25.06
2.37%
0.0513
4
ETCH03
83.79%
2,995.5
24.97
2.43%
0.0505
5
ETCH04
83.48%
2,994.1
24.96
2.35%
0.0491
6
ETCH07
82.63%
3,002.2
25.15
2.37%
0.0508
7
ETCH05
82.14%
2,999.2
25.06
2.41%
0.0486
8
ETCH01
82.06%
3,000.7
25.03
2.45%
0.0508
9/29

## Slide 10
设备良率关键洞察
设备
良率
趋势
关键问题
ETCH08
86.33%
➡️ 稳定
综合最优，可作为标杆
ETCH06
86.02%
➡️ 稳定
刻蚀速率最低(24.85)，工艺控制最佳
ETCH01
82.06%
⬇️ 持续下降
均匀性最差(2.45%)，建议深度维护
ETCH05
82.14%
⬇️ 波动大
缺陷密度最低(0.0486)但良率低，需排查
ETCH07
82.63%
⬇️ 后期下滑
刻蚀速率最高(25.15)，可能过刻蚀
启示：
•
ETCH06刻蚀速率最慢(24.85Å/s)但良率第二高，较慢速率可能带来更好工艺控制
•
ETCH01厚度均匀性最差(2.45%)，与良率最低直接相关
•
设备间工艺参数均值差异不大，但良率差异显著，说明存在非线性因素
10/29

## Slide 11
04
时间趋势分析
28个月良率波动·两次全厂性低谷
11/29

## Slide 12
月度良率趋势（2026.04 ~ 2028.07）
月度良率趋势（2026.04 ~ 2028.07）
良率%
83.3
2026Q2
83.1
2026Q3
85
2026Q4
82.3
2027Q1
85.6
2027Q2
84.7
2027Q3
84.9
2027Q4
81.8
2028Q1
83.3
2028Q2
12/29

## Slide 13
时间趋势关键发现
时间节点
良率
事件描述
2026年10月
85.98%
多台设备冲高，ETCH02达93.2%
2027年1月
79.84%
全厂性低谷，ETCH01仅77.8%
2027年8月
86.83%
ETCH07达峰值95.0%
2028年1月
78.55%
历史最低点，ETCH05仅66.7%
2028年7月
86.09%
近期回升，但样本量较少
启示：
•
2027年1月和2028年1月出现全厂性同步低谷，暗示存在共因因素（原材料批次/环境/维护周期）
•
设备间差距从2026年的~15个百分点扩大至2028年的~25个百分点，设备老化或维护差异加剧
•
ETCH01从~83%持续下滑至69~77%，建议优先安排深度维护
13/29

## Slide 14
05
交叉维度分析
设备×腔室·设备×配方·晶圆差异
14/29

## Slide 15
设备×腔室 良率排名 Top 10
排名
设备
腔室
良率
样本数
🥇
ETCH08
CH1
88.33%
317
🥈
ETCH06
CH3
86.88%
320
🥉
ETCH08
CH2
86.60%
321
4
ETCH06
CH1
86.59%
343
5
ETCH06
CH2
86.53%
297
6
ETCH08
CH4
86.06%
287
7
ETCH02
CH1
85.71%
301
8
ETCH04
CH3
85.32%
293
9
ETCH03
CH2
84.79%
309
10
ETCH03
CH3
84.72%
288
15/29

## Slide 16
设备×配方 良率排名 Top 10
排名
设备
配方
良率
样本数
🥇
ETCH02
RECIPE_B
89.34%
197
🥈
ETCH06
RECIPE_B
88.61%
202
🥉
ETCH04
RECIPE_A
88.35%
206
4
ETCH03
RECIPE_A
87.96%
216
5
ETCH06
RECIPE_A
87.92%
207
6
ETCH06
RECIPE_E
87.56%
193
7
ETCH02
RECIPE_F
86.83%
205
8
ETCH08
RECIPE_E
86.57%
201
9
ETCH06
RECIPE_C
86.55%
238
10
ETCH08
RECIPE_B
86.52%
230
16/29

## Slide 17
交叉维度关键发现
维度
最佳组合
良率
最差组合
良率
差距
设备×腔室
ETCH08×CH1
88.33%
ETCH05×CH4
78.37%
9.96%
设备×配方
ETCH02×RECIPE_B
89.34%
ETCH04×RECIPE_E
79.62%
9.72%
晶圆差异
Wafer 13
86.56%
Wafer 24
79.27%
7.29%
启示：
•
同一配方在不同设备上良率差异可达8~10个百分点，建议配方定制化调参
•
仅Wafer 24在统计上显著低于均值（p<0.05），建议追溯来料批次
•
ETCH05×CH4组合仅78.37%，比最佳组合低近10个百分点，需重点排查
17/29

## Slide 18
06
关键影响因素
决策树C4.5分析·厚度均匀性+缺陷密度贡献74.2%
18/29

## Slide 19
决策树模型表现
89.57%
训练准确率
76.40%
测试准确率
0.652
AUC
5层
树深度
19/29

## Slide 20
特征重要性分布
74.2%
核心贡献
厚度均匀性 44.7% 44%
缺陷密度 29.5% 29%
CF₄流量 18.4% 18%
其他 7.4% 7%
20/29

## Slide 21
07
质量分组分析
优质组良率94.27% vs 高风险组31.73%
21/29

## Slide 22
质量分组良率对比
质量分组良率对比
良品
不良品
0%
25%
50%
75%
100%
94.27%
优质组 (均匀性≤2.5%+缺陷≤0.05)
76.59%
23.41%
中等组 (其余)
31.73%
68.27%
高风险组 (均匀性>4%+缺陷>0.08)
22/29

## Slide 23
质量分组详情
分组
占比
良率
特征描述
优质组
46.1%
94.27%
均匀性≤2.5% 且 缺陷密度≤0.05/cm²
中等组
51.9%
76.59%
至少一项超标
高风险组
2.1%
31.73%
均匀性>4% 或 缺陷密度>0.08/cm²
23/29

## Slide 24
08
聚类分析
K-Means K=4·识别出高风险工艺簇
24/29

## Slide 25
K-Means 聚类结果（K=4）
簇
占比
厚度均匀性均值
缺陷密度均值
良率纯度
风险等级
C0
50.0%
2.02%
0.031/cm²
94%
✅ 优质
C1
25.3%
2.05%
0.037/cm²
94%
✅ 良好
C2
14.1%
2.08%
0.144/cm²
63%
⚠️ 风险
C3
10.5%
5.30%
0.044/cm²
61%
🔴 高风险
25/29

## Slide 26
聚类分析关键发现
簇
特征
良率
行动建议
C0+C1
均匀性~2.0%，缺陷~0.03
94%
维持当前工艺参数，作为标准化基准
C2
缺陷密度异常高(0.144)
63%
排查颗粒污染源，加强腔室清洁频率
C3
均匀性异常高(5.30%)
61%
检查气体分布均匀性，调整射频功率分布
启示：
•
C3簇（10.5%）厚度均匀性均值5.30%，是正常值的2.6倍，良率仅61%
•
C2簇（14.1%）缺陷密度0.144/cm²，是正常值的4.6倍，需重点排查颗粒污染
•
优质簇（C0+C1）合计占75.3%，良率94%，可作为工艺标准化的目标区间
26/29

## Slide 27
09
行动建议
8项优先级行动项
27/29

## Slide 28
行动建议与预期收益
ETCH01深度维护
1个月内
安排ETCH01部件更换与全面维护，其良率已从83%持续下滑至70%
负责人：设备维护团队
厚度均匀性管控
持续
将均匀性目标控制在2.5%以内（权重44.7%），优质组良率可达94.27%
负责人：工艺工程团队
缺陷密度管控
持续
将缺陷密度目标控制在0.05/cm²以下（权重29.5%），加强腔室清洁频率
负责人：工艺工程团队
ETCH05×CH4排查
2周内
该组合良率仅78.37%，比最佳组合低10个百分点，需专项排查
负责人：设备维护团队
配方适配优化
1个月内
同一配方在不同设备上良率差异达8~10%，建议为不同设备定制化调参
负责人：工艺工程团队
Wafer 24来料追溯
2周内
该晶圆良率79.27%统计显著偏低，排查原材料批次问题
负责人：质量保证团队
全厂共因排查
1个月内
分析2027年1月和2028年1月全厂性低谷根因（原材料/环境/维护周期）
负责人：跨部门团队
ETCH08最佳实践推广
2个月内
将ETCH08的维护周期和参数设置标准化，推广至其他设备
负责人：工艺工程团队
28/29

## Slide 29
谢谢
基于数据驱动的工艺优化，目标将全局良率从83.8%提升至90%+