## Slide 1
半导体显示良率分析报告
晶圆厂·制程·产品三维度深度洞察 | 2026年3月-5月
数据分析团队
2026年6月

## Slide 2
目录
01
良率概览
晶圆厂/制程/产品三维度良率对比
02
时间趋势
各晶圆厂90天良率走势分析
03
缺陷分析
缺陷分布占比及与良率相关性
04
设备参数
6大工艺参数与良率相关性分析
05
改进建议
基于数据的优先级行动方案
06
结论与展望
核心发现与下一步计划
2/21

## Slide 3
01
良率概览
晶圆厂·制程·产品三维度全景对比
3/21

## Slide 4
各晶圆厂良率对比
晶圆厂
平均良率
最低良率
最高良率
综合不良率
Fab-A
94.65%
86.88%
99.80%
5.61%
Fab-B
93.31%
85.20%
99.80%
6.94%
Fab-C
91.37%
83.06%
99.73%
8.89%
4/21

## Slide 5
各制程良率对比
制程
平均良率
平均颗粒污染
平均图案缺陷
沉积
94.18%
3.0
3.0
清洗
93.89%
4.0
3.0
离子注入
93.17%
4.0
3.0
刻蚀
92.98%
4.0
3.0
光刻
92.34%
4.0
4.0
CMP
91.95%
5.0
4.0
5/21

## Slide 6
各产品良率对比
产品
平均良率
最低良率
最高良率
LCD驱动IC
95.23%
88.90%
99.80%
TFT阵列
93.82%
85.22%
99.80%
OLED驱动IC
92.22%
83.81%
99.03%
MicroLED背板
91.12%
83.06%
98.36%
6/21

## Slide 7
02
时间趋势
各晶圆厂90天良率走势分析
7/21

## Slide 8
各晶圆厂月度平均良率趋势
各晶圆厂月度平均良率趋势
Fab-A
Fab-B
Fab-C
94.33
93.33
96.42
3月
92.82
92.0
95.06
4月
90.76
89.72
93.16
5月
8/21

## Slide 9
良率趋势关键发现
时段
Fab-A
Fab-B
Fab-C
洞察
3月（1-31日）
94.33%
92.82%
90.76%
Fab-A领先，Fab-C垫底
4月（1-30日）
93.33%
91.99%
89.72%
三厂均下滑，4月中旬为低谷
5月（1-29日）
96.42%
95.06%
93.16%
全面回升，Fab-A突破98%
启示：
•
4月中旬三厂同步下滑，存在共因（原材料/环境因素）
•
5月初良率大幅回升，Fab-A最高达98.16%，值得复盘优化措施
•
Fab-C始终低于其他两厂约2-3个百分点，改善空间最大
9/21

## Slide 10
03
缺陷分析
缺陷分布占比及与良率相关性
10/21

## Slide 11
缺陷类型分布占比
35,117
总缺陷数
颗粒污染 28.5% 28%
图案缺陷 22.1% 22%
套刻偏移 14.5% 14%
膜厚不均 13.1% 13%
蚀刻残留 12.1% 12%
CMP划伤 9.7% 9%
11/21

## Slide 12
缺陷类型与良率相关性排序
缺陷类型
总缺陷数
占比
与良率相关系数
影响等级
颗粒污染
9,991
28.5%
-0.655
⭐⭐⭐ 最高
图案缺陷
7,760
22.1%
-0.643
⭐⭐⭐ 次高
膜厚不均
4,604
13.1%
-0.528
⭐⭐
套刻偏移
5,100
14.5%
-0.521
⭐⭐
蚀刻残留
4,242
12.1%
-0.486
⭐
CMP划伤
3,420
9.7%
-0.471
⭐
12/21

## Slide 13
各晶圆厂平均缺陷数对比
晶圆厂
颗粒污染
图案缺陷
套刻偏移
膜厚不均
蚀刻残留
CMP划伤
Fab-A
3.2
2.5
1.6
1.4
1.4
1.1
Fab-B
4.0
3.0
2.0
1.9
1.7
1.4
Fab-C
4.9
4.0
2.6
2.3
2.1
1.7
13/21

## Slide 14
04
设备参数
6大工艺参数与良率相关性分析
14/21

## Slide 15
工艺参数与良率整体相关性
参数
相关系数
影响方向
解读
腔体压力_Torr
+0.032
弱正相关
整体影响极小
研磨时间_s
-0.030
弱负相关
整体影响极小
清洗液浓度
+0.021
弱正相关
整体影响极小
焦点偏移_μm
-0.012
弱负相关
整体影响极小
曝光剂量_mJ
+0.004
几乎无关
无显著影响
RF功率_W
≈0.000
几乎无关
无显著影响
15/21

## Slide 16
按制程拆分的参数相关性（关键发现）
制程
最强相关参数
相关系数
建议
清洗
腔体压力
+0.131
适当提高腔体压力可提升清洗良率
清洗
清洗液浓度
+0.084
适当提高浓度有正向作用
CMP
研磨时间
-0.108
研磨时间越长良率越低，注意过磨风险
沉积
RF功率
-0.075
弱负相关，需控制功率上限
光刻
清洗液浓度
+0.040
正向影响但较弱
启示：
•
6大工艺参数整体与良率相关性极弱（|r|<0.13），远低于缺陷类型的影响（|r|>0.64）
•
良率主要瓶颈在于缺陷管控，而非工艺参数微调
•
清洗制程的腔体压力和CMP的研磨时间是相对最值得优化的参数
16/21

## Slide 17
05
改进建议
基于数据的优先级行动方案
17/21

## Slide 18
优先级行动方案
action_title
timeline
desc
负责人：owner
action_title
timeline
desc
负责人：owner
action_title
timeline
desc
负责人：owner
action_title
timeline
desc
负责人：owner
action_title
timeline
desc
负责人：owner
18/21

## Slide 19
06
结论与展望
核心发现与下一步计划
19/21

## Slide 20
核心结论
良率提升的关键在于缺陷管控，而非工艺参数微调
1
良率现状
整体良率91%-95%，Fab-A领先（94.65%），Fab-C待改善（91.37%）
2
时间趋势
4月中旬三厂同步下滑，5月全面回升至高位
3
缺陷主因
颗粒污染（r=-0.655）和图案缺陷（r=-0.643）是影响良率的两大核心因素
4
参数影响
6大工艺参数与良率相关性极弱（|r|<0.13），非当前主要瓶颈
5
改善方向
优先治理颗粒污染和图案缺陷，其次优化清洗腔体压力和CMP研磨时间
20/21

## Slide 21
谢谢
基于数据驱动的良率持续改善